天津市绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对样品的燃烧性能标注为B1级、B2（D）级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于16 m2，其中至少有8m2作为检验样品，8 m2作为备用样品；

对样品的燃烧性能标注为B2（E）级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于6 m2，其中至少有3 m2作为检验样品，3 m2作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 8813-2008 GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 GB/T 10801.2-2018 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 GB/T 10801.2-2018 |
| 4 | 燃烧性能* | GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007 GB/T 2406.2-2009 GB 8624-2012 |
| *注：外墙用应包含氧指数，屋面用可不含氧指数 |  |  |

执行地方标准、团体标准、企业标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。